|  |  |
| --- | --- |

Nomad UltraClean

Economy

| Технический бюллетень | TD 700 |
| --- | --- |

Описание

Nomad Ultra Clean Economy состоит из нескольких листов прозрачного полиэтилена с клеевым покрытием, закрепленных на полиэтиленовой основе, которая приклеивается к полу. Липкая верхняя поверхность покрытия собирает грязь и пыль с обуви прохожих и колес тележек.

Применение

Nomad Ultra Clean Economy используются в технологических «чистых комнатах», больницах, на производстве полупроводников, медицинского оборудования, в фармацевтике, биологической и атомной промышленности, в переходах из производственных помещений в офисные и многих других случаях, когда предъявляются особо высокие требования к чистоте помещений.

Nomad Ultra Clean Economy не применяется вне помещений и не рассчитано на воздействие прямого солнечного света и погодных факторов.

Особенности

- Легко снимаемое, утилизируемое покрытие

- Простая укладка

- Легкое, беспрепятственное перемещение людей и колесных тележек по поверхности покрытия

- Эффективное удаление и удержание загрязнений

- Легкое отделение листов покрытия

- Основа после удаления не оставляет следов клея на полу

Цвет

Основа: Белая

Слои: Прозрачные

Размеры и комплектация

| Размеры |
| --- |
| 45 x 90 45 x 115 60 x 115 | 40 слоев / ковер 60 слоев / ковер 40 слоев / ковер 60 слоев / ковер 40 слоев / ковер 60 слоев / ковер | 6 ковров / коробка 4 ковров / коробка 6 ковров / коробка 4 ковров / коробка 6 ковров / коробка 4 ковров / коробка |

Характеристики

| Свойства |  |
| --- | --- |
| Толщина покрытия | 40 листов: 2.1 мм +/- 0.1 мм 60 листов: 3.0 мм +/- 0.1 мм |
| Слои покрытия | 30 микронная прозрачная полиэтиленовая пленка |
| Нижний слой (основа) | 80 микронная полиэтиленовая пленка белого цвета |
| Клеевой состав | Модифицированный акрил, на водной основе |
| Ярлычки | Белые ярлычки |
| Стабильность размеров | Деформация по длине и ширине +/- 4 % |
| Прочие характеристики | Продукт не содержит кремния и пластификаторов. Соответствует требованиям директивы ELV в отношении тяжелых металлах. |

Установка и использование

- Вымыть пол

- Удалить прозрачный защитный лист с тыльной стороны покрытия

- Не прикасаться к клеевому слою

- Перевернуть покрытие (текст инструкции по укладке покрытия должен смотреть вверх)

- Приложить один угол клейкой нижней стороны покрытия к полу, сориентировать положение покрытия

- После того как покрытие правильно подогнано, приклеить его к полу, равномерно прижимая к полу по всей поверхности

- Удалить верхний защитный лист

- Когда верхний слой покрытия утратит клейкие свойства в результате загрязнения, отделить его от покрытия, взявшись за угловой ярлычок.

Утилизировать лист покрытия в соответствии с принятыми правилами. Смену листов покрытия можно выполнять в установленное время, по графику, что обычно предусматривается системой обеспечения качества, действующей на предприятии

Утилизация

Производственные отходы должны собираться в специальные контейнеры и/или сжигаться. В Европе порядок утилизации пластмасс регламентируется директивой ЕС 20-01-39. Руководствуйтесь также местными правилами переработки отходов.

Срок годности и условия хранения

- Срок годности при правильном хранении - 2 года.

- Хранить в горизонтальном положении, не ставить на края, мин. температура - 10°C и относительная влажность воздуха - 50%

Производитель: изготовлено в USA.

Поставщик: 3M France



Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l’oise

95006 Cergy-Pontoise Cedex